Darstellung von Polymethylmethacrylat Teil 1 (PMMA)

| Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| *** | Lehrerexperiment ☐ | Schülerexperiment ☒ |
| DGUV SR 2003 |  |  |  |  |  |  | Weitere Maßnahmen: Brandgefahr! |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |  |
| Methylmethacrylat R-Sätze: 11-37/38-43 S-Sätze: 24-37-46 Dibenzoylperoxid R-Sätze: 3-7-36-43 S-Sätze: 3/7-14-36/37/39 |  |

Versuchsdurchführung

In ein Reagenzglas werden 5 Milliliter Methylmethacrylat gegeben. 50 bzw. 100 Milligramm Di- benzoylperoxid werden hinzugefügt. Das Reagenzglas wird geschüttelt, bis sich der Starter ge- löst hat. Das Reagenzglas wird in das Wasserbad (Temperatur: 600C/700C/800C) gehängt. In Abständen von 5 Minuten wird die Zähigkeit des Inhalts überprüft.

Ergänzende Hinweise

Vorsicht! Die Starter werden von der Lehrperson ausgegeben! Als weiterer Starter kann Azoiso- butyronitril verwendet werden.

Entsorgung

Gefäß 1: flüssige organische Abfälle – halogenfrei Gefäß VO: starke Oxidationsmittel

R- und S-Sätze

R 3 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich. R 7 Kann Brand verursachen. R 11 Leichtentzündlich. R 36 Reizt die Augen. R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut. S 14 Von Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Säuren und Alkalien verhalten. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Datum:_________________		Unterschrift:_____________________