Darstellung von Polymethylmethacrylat Teil 2 (PMMA)

| Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| *** | Lehrerexperiment ☐ | Schülerexperiment ☒ |
| DGUV SR 2003 |  |  |  |  |  |  | Weitere Maßnahmen: Brandgefahr! |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |  |
| Methylmethacrylat R-Sätze: 11-37/38-43 S-Sätze: 24-37-46 Azoisobutyronitril R-Sätze: 2-11-20/22-52-53 S-Sätze: 39-41-47-61 |  |

Versuchsdurchführung

In ein Reagenzglas werden 5 Milliliter Methylmethacrylat gegeben. 50 bzw. 100 Milligramm Azo- isobutyronitril werden hinzugefügt. Das Reagenzglas wird geschüttelt, bis sich der Starter gelöst hat. Das Reagenzglas wird in das Wasserbad (Temperatur: 600C/700C/800C) gehängt. In Abstän- den von 5 Minuten wird die Zähigkeit des Inhalts überprüft.

Ergänzende Hinweise

Vorsicht! Die Starter werden von der Lehrperson ausgegeben! Als weiterer Starter kann Dibenzo- ylperoxid verwendet werden. Mit 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacen (Rubren) wird angefärbt.

Entsorgung

Gefäß 1: flüssige organische Abfälle – halogenfrei Gefäß V NIL: flüssige organische Abfälle - halogenfrei

R- und S-Sätze

R 2 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich. R 11 Leichtentzündlich. R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut. R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R 52 Schädlich für Wasserorganismen. R 53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 41 Explosions- und Brandgase nicht einatmen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S 47 Nicht bei Temperaturen über 25 °C aufbewahren. S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Datum:_________________		Unterschrift:_____________________