Darstellung von Polymethylmethacrylat Teil 4 (PMMA)

| Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| *** | Lehrerexperiment ☐ | Schülerexperiment ☒ |
| DGUV SR 2003 |  |  |  |  |  |  | Weitere Maßnahmen: Wassergefährdend! |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☐ | ☒ |  |
| Methylmethacrylat R-Sätze: 11-37/38-43 S-Sätze: 24-37-46 Benzildimethylketal R-Sätze: 43-50/53 S-Sätze: 36/37-60-61 Ethanol R-Sätze: 11 S-Sätze: 7-16 |  |

Versuchsdurchführung

In einem kleinen Becherglas werden 100 Milligramm des Starters (Benzildimethylketal) in 3 Milliliter Methylmethacrylat gelöst. 15 Milliliter Wasser und 20 Milliliter Ethanol werden hinzugefügt. Das Becherglas wird im Eisbad 20 Minuten lang mit UV-Licht (λ ( 400 nm) bestrahlt. Das ausgefallene Polymer wird abgenutscht und im Trockenschrank bei 800C getrocknet.

Ergänzende Hinweise

Als weiterer Starter kann 1-Benzoylcyclohexanol (λ ( 400 nm) verwendet werden.

Entsorgung

Gefäß 1: flüssige organische Abfälle – halogenfrei

R- und S-Sätze

R 11 Leichtentzündlich. R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut. R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S 7 Behälter dicht geschlossen halten. S 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 41 Explosions- und Brandgase nicht einatmen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. S 60 Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Datum:_________________		Unterschrift:_____________________