Copolymerisation von Styrol mit Maleinsäure

| Gefährdungsbeurteilung |
| --- |
| *** | Lehrerexperiment ☐ | Schülerexperiment ☒ |
| DGUV SR 2003 |  |  |  |  |  |  | Weitere Maßnahmen: Brandgefahr! |
| ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | ☒ | ☒ |  |
| Styrol R-Sätze: 10-20-36/38 S-Sätze: 23 Maleinsäure (cis-Butendisäure) R-Sätze: 22-36/37/38-43 S-Sätze: 24-26-28-37-46 |  |

Versuchsdurchführung

3 mL Styrol werden in ein Reagenzglas gegeben und mit 2 Gramm Maleinsäure versetzt. Das Gemisch wird mit dem Bunsenbrenner auf kleiner Flamme erhitzt bis sich eine klare Schmelze bildet. Nach ca. 2 Minuten wird abgekühlt.

Ergänzende Hinweise

Styroldämpfe sind brennbar und giftig!

Entsorgung

Gefäß 1: flüssige organische Abfälle – halogenfrei Gefäß 3: feste organische Abfälle

R- und S-Sätze

R 10 Entzündlich. R 20 Gesundheitsschädlich beim Einatmen. R 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. R 36/38 Reizt die Augen und die Haut. R 36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. S 23 Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Datum:_________________		Unterschrift:_____________________